| ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (инжекционная масса) Эпоксидная смола PURE EPOXY SF 400 ml TECH-KREP (Англия) |
| --- |
| Установка: 1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины. 2. Тщательно прочистить и продуть!!! Процедуру повторить дважды. 3. Удалить первые 10 см. смолы. Наполнить отверстие на 2/3 объема. 4. Вставлять крепежный элемент, медленно вращая. 5. Нагружать по окончании времени отвердевания. | Назначение: Для крепления металлического крепежа в сухом, водонасыщенном бетоне, железобетоне, камне при требуемых, максимально высоких нагрузках. Отлично выдерживает статические и динамические нагрузки. Тиксотропный. Позволяет заполнять отверстия любого диаметра и длины на горизонтальных и вертикальных поверхностях Применение: Применяется для внутренних и наружных работ, на суше и под водой. Позволяет применять алмазное бурение и установку крепежа на большую глубину. Отсутствие усадочной деформации позволяет производить монтаж арматуры больших диаметров. Выдерживает высокие рабочие температуры. Состав: Двухкомпонентный синтетический состав на основе эпоксидной смолы. Без запаха. Чрезвычайно высокая устойчивость к агрессивным средам. Цвет состава - красный. Внимание: Первые 10 см. смолы применению не подлежат. Беречь от прямого солнечного света! Температура материала, °с 25 15 5 Время схватывания, мин. 40 60 180 Время до загрузки, мин. 240 300 960 |
| Эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки анкерных креплений в основание из бетона В20 (С20/25) диаметр анкера, d (мм) максимальная нагрузка, (кН) расчетная нагрузка, (кН) рекомендуемая нагрузка, (кН) рекомендуемое расстояние от края, (мм) рекомендуемое расстояние между осями анкеров, (мм) на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез М8 19,0 9,5 12,7 7,6 9,1 5,4 80 100 160 М10 30,2 15,1 20,1 12,1 14,4 8,6 90 130 180 М12 43,8 21,9 29,2 17,5 20,9 12,5 110 150 220 М16 81,6 40,8 54,3 32,7 38,8 23,3 125 170 250 М20 127,4 63,7 84,9 51,0 60,7 27,7 170 190 340 М24 183,6 91,8 122,4 73,4 87,4 52,4 210 240 420 М30 473,3 207,1 219,1 166,1 156,5 118,6 280 350 560 Рекомендуемые исходные показатели для монтажа диаметр анкера, d (мм) диаметр отверстия для тяжелого бетона, (мм) диаметр отверстия для пористого бетона, (мм) стандартная глубина заделки, (мм) М8 10 9 80 М10 12 11 90 М12 14 13 110 М16 18 17 125 М20 24 22 170 М24 28 26 210 М30 35 33 280 Технологическое оборудование к химическим анкерам |

| Ёршики для чистки отверстия | Насос для продувки отверстия | Насадка | Пистолет для инжекционной массы | Шпилька | Металлическая гильза для пустотелых оснований | Нейлоновая гильза для пустотелых оснований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |