| ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (инжекционная масса) Polyester PESF 300 ml TECH-KREP (Англия) |
| --- |
| Установка: 1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра (диаметром на 2-4 мм больше используемого металлического крепежа) и глубины. . 2. Тщательно прочистить и продуть!!! Процедуру повторить дважды. 3. Удалить первые 10 см. смолы. Наполнить гильзу на 2/3 объема. 4. Вставлять крепежный элемент, медленно вращая. 5. Нагружать по окончании времени отвердевания. | Назначение: Для анкерных креплений во всех видах бетона и кирпича. Самое экономичное и оптимальное решение для крепления в пустотелом основании при высоких нагрузках. Применение: Применяется для внутренних и наружных работ. Прост в монтаже, легко проникает в отверстия. Состав тиксотропный, возможно применять на вертикальных поверхностях. Для применения используется стандартный пистолет для герметиков. Рекомендуется для средних нагрузок. Состав: Двухкомпонентный синтетический состав на основе модифицированной полиэстерной смолы без стирола. Без запаха. Внимание: Тщательно очистить отверстие перед монтажом! Первые 10 см. смолы применению не подлежат. Беречь от прямого солнечного света! Температура материала, °с 25 15 5 -5 Время схватывания, мин. 8 13 21 50 Время до загрузки, мин. 20 20 30 90 |
| Эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки анкерных креплений в основание из бетона В20 (С20/25) диаметр анкера, d (мм) максимальная нагрузка (кН) расчетная нагрузка, (кН) рекомендуемая нагрузка, (кН) рекомендуемое расстояние от края, (мм) рекомендуемое расстояние между осями анкеров, (мм) на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез М8 20,2 10,1 8,1 8,1 5,8 5,8 80 100 160 М10 28,5 15,6 11,4 12,5 8,1 8,9 90 130 180 М12 40,5 23,1 16,2 18,5 11,6 13,2 110 150 220 М16 69,2 41,8 27,7 33,5 19,8 23,9 125 170 250 М20 89,9 66,8 40,7 53,5 29,1 38,2 170 190 340 М24 112,6 95,7 46,3 76,6 33,1 54,7 210 240 420 Рекомендуемые исходные показатели монтажа диаметр анкера, d (мм) диаметр отверстия, (мм) стандартная глубина заделки, (мм) М8 10 80 М10 12 90 М12 14 110 М16 18 125 М20 24 170 М24 28 210 М30 35 280 Технологическое оборудование к химическому анкеру: Ёршики для чистки отверстия Насос для продувки отверстия Насадка Пистолет для инжекционной массы Шпилька Металлическая гильза для пустотелых оснований Нейлоновая гильза для пустотелых оснований |