|  | ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (инжекционная масса) EPOXY Akrilate Styrene free EASF 300 ml TECH-KREP (Англия) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка: 1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра (диаметром на 2-4 мм больше используемого металлического крепежа) и глубины. 2. Тщательно прочистить и продуть!!! Процедуру повторить дважды. 3. Удалить первые 10 см. смолы. Наполнить отверстие на 2/3 объема. 4. Вставлять крепежный элемент, медленно вращая. 5. Нагружать по окончании времени отвердевания. |  |  | Назначение: Для анкерных креплений в тяжелом и легком бетоне и кирпиче, природном камне и граните. Высоко устойчив к агрессивным средам. Быстрая фиксация системы. Долговечен. Тиксотропен, используется для вертикальных поверхностей Применение: Применяется для внутренних и наружных работ, на суше и под водой, для тяжелых и средних нагрузок. Позволяет применять алмазное бурение. Используется со стандартным пистолетом для герметиков Состав: Двухкомпонентный синтетический состав на основе модифицированной эпокси-акрилатной смолы. Не содержит стирола. Не опасен. Внимание: Первые 10 см. смолы применению не подлежат. Беречь от прямого солнечного света! Температура материала, °с; 25; 15; 5; -5. Время схватывания, мин.; 6; 8; 18; 50. Время до загрузки, мин.; 20; 20; 30; 90. |
|  |  | Эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки анкерных креплений в основание из бетона В20 (С20/25) диаметр анкера, d (мм); максимальная нагрузка, (кН); расчетная нагрузка, (кН); рекомендуемая Нагрузка, (кН); рекомендуемое расстояние от края, (мм); рекомендуемое расстояние между осями анкеров, (мм). на вырыв; на срез; на вырыв; на срез; на вырыв; на срез; на вырыв; на срез. М8; 19,0; 9,5; 12,7; 7,6; 9,1; 5,4; 80; 100; 160. М10; 30,2; 15,1; 16,0; 12,1; 11,4; 8,6; 90; 130; 180. М12; 43,8; 21,9; 20,3; 17,5; 14,5; 12,5; 110; 150; 220. М16; 61,4; 40,8; 28,4; 32,7; 20,3; 23,3; 125; 170; 250. М20; 97,6; 63,7; 38,9; 51,0; 27,8; 27,7; 170; 190; 340. М24; 127,1; 91,8; 50,4; 73,4; 36,0; 52,4; 210; 240; 420. М30; 179,7; 207,1; 71,3; 166,1; 50,9; 118,6; 280; 350; 560. Рекомендуемые исходные показатели для монтажа диаметр анкера, d (мм); диаметр отверстия для тяжелого бетона, (мм); диаметр отверстия для пористого бетона, (мм); стандартная глубина монтажа, (мм). М8; 10; 9; 80. М10; 12; 11; 90. М12; 14; 13; 110. М16; 18; 17; 125. М20; 24; 22; 170. М24; 28; 26; 210. М30; 35; 33; 280. Технологическое оборудование к химическим анкерам |  |

| Ёршики для чистки отверстия | Насос для продувки отверстия | Насадка | Пистолет для инжекционной массы | Шпилька | Металлическая гильза для пустотелых оснований | Нейлоновая гильза для пустотелых оснований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |