| ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (инжекционная масса) Polyester PESF 300 ml TECH-KREP (Англия) |  |
| --- | --- |
| Установка: 1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра (диаметром на 2-4 мм больше используемого металлического крепежа) и глубины. . 2. Тщательно прочистить и продуть!!! Процедуру повторить дважды. 3. Удалить первые 10 см. смолы. Наполнить гильзу на 2/3 объема. 4. Вставлять крепежный элемент, медленно вращая. 5. Нагружать по окончании времени отвердевания. | Назначение: Для анкерных креплений во всех видах бетона и кирпича. Самое экономичное и оптимальное решение для крепления в пустотелом основании при высоких нагрузках. Применение: Применяется для внутренних и наружных работ. Прост в монтаже, легко проникает в отверстия. Состав тиксотропный, возможно применять на вертикальных поверхностях. Для применения используется стандартный пистолет для герметиков. Рекомендуется для средних нагрузок. Состав: Двухкомпонентный синтетический состав на основе модифицированной полиэстерной смолы без стирола. Без запаха. Внимание: Тщательно очистить отверстие перед монтажом! Первые 10 см. смолы применению не подлежат. Беречь от прямого солнечного света! Температура материала, °с; 25; 15; 5; -5. Время схватывания, мин.; 8; 13; 21; 50. Время до загрузки, мин.; 20; 20; 30; 90. |
| Эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки анкерных креплений в основание из бетона В20 (С20/25) диаметр анкера, d (мм); максимальная нагрузка (кН); расчетная нагрузка, (кН); рекомендуемая нагрузка, (кН); рекомендуемое расстояние от края, (мм); рекомендуемое расстояние между осями анкеров, (мм). на вырыв; на срез; на вырыв; на срез; на вырыв; на срез; на вырыв; на срез. М8; 20,2; 10,1; 8,1; 8,1; 5,8; 5,8; 80; 100; 160. М10; 28,5; 15,6; 11,4; 12,5; 8,1; 8,9; 90; 130; 180. М12; 40,5; 23,1; 16,2; 18,5; 11,6; 13,2; 110; 150; 220. М16; 69,2; 41,8; 27,7; 33,5; 19,8; 23,9; 125; 170; 250. М20; 89,9; 66,8; 40,7; 53,5; 29,1; 38,2; 170; 190; 340. М24; 112,6; 95,7; 46,3; 76,6; 33,1; 54,7; 210; 240; 420. Рекомендуемые исходные показатели монтажа диаметр анкера, d (мм); диаметр отверстия, (мм); стандартная глубина заделки, (мм). М8; 10; 80. М10; 12; 90. М12; 14; 110. М16; 18; 125. М20; 24; 170. М24; 28; 210. М30; 35; 280. Технологическое оборудование к химическому анкеру: Ёршики для чистки отверстия; Насос для продувки отверстия; Насадка; Пистолет для инжекционной массы; Шпилька; Металлическая гильза для пустотелых оснований; Нейлоновая гильза для пустотелых оснований. |